Test holografické fólie pro ražbu za tepla od vybraného dodavatele

Dodavatel prokáže splnění zadávacích podmínek dodáním roličky fólie s návinem min 100 běžných metrů, o šíří 23 mm, dutince 1“, s prvky designu dle technické specifikace. Zadavatel dle následujícího popisu ověří možnosti bezproblémové ražby fólie na stroji STEUER (B2) v sídle zadavatele (dále jen „STC“).

- test

LABORATORNÍ TEST

Materiál:

- dodaná rolička holografické fólie

Průběh testu:

U roličky budou v laboratoři STC zkontrolována shoda s hodnotami uvedenými v technické specifikaci, která byla součástí zadávacího řízení.

- test

TEST RAŽBY ZA TEPLA NA PRODUKČNÍM STROJI STEUER V STC

Materiál:

- dodaná rolička holografické fólie

- samolepící transparentní polypropylenová fólie – dodá STC

- štočky pro ražbu – dodá STC

Průběh testu:

Na produkčním stroji pro ražbu za tepla STEUER v STC bude z dodané fólie naraženo cca 20 archů transparentní polypropylenové fólie. Při ražbě bude posuzován bezproblémový průchod fólie tiskovým strojem, adheze fólie (TESA TEST) a zachování shodných optických vlastností před aplikací a po aplikaci hologramu (difrakční vlastnosti).