Příloha č. 3 [Závazného návrhu rámcové dohody]

Technická specifikace kancelářského papíru

| Parametr | Kvalita "A" | Kvalita „B“ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní označení | 80g/m2 | 80g/m2 |  |
| Opacita | min. 92 % | min. 91 % | ISO 2471 |
| Bělost CIE | 168 ± 3 | 161 ±3 | ISO 11475 |
| Hladkost, měřena jako hrubost metodou Bendtsen | 180 cm3/min ± 50 | 200 cm3/min ± 50 | Průměrná hodnota horní a spodní strany |
| Formát | A3, A4 | A3, A4 |  |
| Laserový tisk | ANO | ANO |  |
| Inkoustový tisk | ANO | ANO |  |
| Ekologická značka | ANO | ANO |  |
| Tloušťka | 107 ± 4 µm | 106 ± 4 µm | ISO 534 |