|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vlastnost | **JEDNOTKA** | **LIMITY PŘIJATELNOSTI** |
| Formát 1) | mm | 520 x 640 ± 1 mm |
| Formát 2) | mm | 510 x 710 ± 1 mm |
| Plošná hmotnost  | g/m² | 212± 12 |
| Plošná hmotnost podložky (se silikonem)  | g/m² | 101 ± 6 |
| Tloušťka | µm | 190 ± 12 |
| Požadavky na vlastní papír (bez podložky) |
| Plošná hmotnost  | g/m² | 93 ± 5 |
| Tloušťka | µm | 85 ± 5 |
| Lesklost | % | 30 ± 5 |
| Hladkost (Bekk) | secs | 450 - 1000 |
| IGT Pick MVO | cm/sec | 160 min |
| Úroveň zelené nebo zeleno-žluté fluorescence | mV | 90 min  |
| Požadavky na lepidlo |
| Přilnavost |  | 95% min, Initial Grab10 sec max, Tack Time |
| Odnímatelnost ve vodě | mins. | 30 mins max.  |
| Loop Tack  | N/25mm | 9 min |

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**FLUORESCENTNÍ NATÍRANÝ SAMOLEPÍCÍ PAPÍR PRO POŠTOVNÍ ZNÁMKY; 100 gsm NATÍRANÝ PODKLADOVÝ PAPÍR**

Tato specifikace se týká laminátu použitého při výrobě samolepicích poštovních známek pro ofsetový tisk a pokrývá důležité fyzikální a adhezivní vlastnosti. Tento produkt lze z obálek sejmout běžným namáčením.