# TESTY SUŠICÍHO SYSTÉMU

# Zadavatel v souladu s čl. 15.2 zadávací dokumentace požaduje od vybraného dodavatele jako podmínku uzavření smlouvy úspěšný test zařízení dle níže uvedeného rozsahu.

# Zadavatel bude hodnotit úroveň kvality usušení a provozní spolehlivost a stabilitu nabízeného sušícího systému (dále jen zařízení).

# Testovaný materiál a průběh testů

- TEST ZASUŠENÍ NÁNOSU PODKLADOVÉHO UV LAKU A NÁNOSU STÍRACÍ VRSTVY NA PAPÍROVÉM SUBSTRÁTU

- Testovaný materiál:

Papír Ensocoat 250g/m2 - zadavatel dodá účastníkovi 350 TA formátu 345 x 480 mm bez potisku

- Dodané barvy:

Lak UV RAD V17 - zadavatel dodá účastníkovi barvu v množství 1 kg

stírací barva Rub Off Silver - zadavatel dodá účastníkovi barvu v množství 1 kg

- Průběh testů:

Tisk na papírový substrát Ensocoat 250g/m2 v množství 350 TA formátu 345 x 480 mm bez potisku, v prvním kroku bude přetištěn parciálně vrstvou transparentního laku UV RAD V17 grafikou „obláček“ 6x na tiskovém archu, v druhém kroku parciálně vrstvou stírací barvy Rub Off Silver grafikou „obláček“ 6x na tiskovém archu, rychlost tisku 950 TA/hod (+/- 10 TA/hod).

Lak UV RAD V17 – tisk za použití síťoviny 140 - 31 Y s použitím měkčí stěrky (65 SH). Vytvrzení vrstvy dávkou světla 270-300 mJ, rychlost tisku 950 TA/hod

Stírací barva Rub Off Silver - tisk za použití soft síťoviny 77-55 Y a s použitím měkčí stěrky (65SH). Sušení 60 stupňů Celsia, rychlost tisku cca 950 TA/hod

- TEST ZAUSUŠENÍ NÁNOSU UV OVI BARVY NA PLASTOVÉM TRANSPARENTNÍM SUBSTRÁTU

- Testovaný materiál:

Covestro Makrofol ID332 6-2 740012 (VPK0000114, OP, transparentní), zadavatel dodá účastníkovi 250 TA formátu 310 x 355 mm bez potisku.

- Dodané barvy:

Barva Sicpa 5ZU1007 Gold/green – zadavatel dodá účastníkovi v množství 0,5 kg

- Průběh testů:

Tisk na plastový substrát Covestro Makrofol ID332 6-2 740012 (VPK0000114, OP, transparentní), v množství 250 TA formátu 310 x 355 mm bez potisku, potištěn OVI barvou s grafikou „piktogram“ 15x na tiskovém archu. Rychlost tisku 950 TA/hod (+/- 10 TA/hod).

Barva Sicpa 5ZU1007 Gold/green – tisk za použití síťoviny 100 – 40 Y s použitím stěrky (75 SH), vytvrzení vrstvy dávkou světla 270-300 mJ. rychlost tisku 950 TA/hod

- TEST ZASUŠENÍ NÁNOSU UV OVI BARVY NA PLASTOVÉM SUBSTRÁTU

- Testovaný materiál:

Covestro Makrofol ID234 6-4 010207 (VPK0000071, DT, bílá), zadavatel dodá účastníkovi 250 TA formátu 310 x 355 mm bez potisku

- Dodané barvy:

Barva Sicpa 5ZU1007 Gold/green - zadavatel dodá účastníkovi sv množství 0,5 kg

- Průběh testů:

Tisk na plastový substrát Covestro Makrofol ID234 6-4 010207 (VPK0000071, DT, bílá), v množství 250 TA formátu 310 x 355 mm bez potisku, potištěn OVI barvou s grafikou „piktogram“ 15x na tiskovém archu, rychlost tisku 950 TA/hod (+/- 10 TA/hod).

Barva Sicpa 5ZU1007 Gold/green (VBA0000416) -  tisk za použití síťovina 100 – 40 Y, s použitím stěrky (75 SH) vytvrzení vrstvy dávkou světla 270-300 mJ, Rychlost tisku 950 TA/hod

# Rozsah testů

# V rámci provádění testů budou hodnoceny následující ukazatele:

- Fixace laku na potištěný papírový substrát a dva nepotištěné plastové substráty, posouzení tzv. TESA testem (stržení tisku pomocí lepící pásky) a mechanickou zkouškou přilnavosti.

- Nános laku, jeho celistvost a rovnoměrnost - posouzení vizuální, pomocí lupy.

- Stírací vrstva – posouzení tzv. TESA testem (stržení tisku pomocí lepící pásky) a mechanickou zkouškou otěru mincí, třením dvou tiskových archů nánosem stíracích vrstev o sebe a otěru prstem. Posouzení formou porovnání s vzorkem tisku losu posouzeným soudním znalcem za pomoci lupy, případně dodatečné mikroskopické analýzy.

Posuzovány budou následující parametry:

a)	mechanické poškození materiálu

b)	tepelné poškození materiálu

c)	poškození optických vlastností materiálu

d)	ostatní poškození.

- Znečištění sušeného materiálu – posouzení formou porovnání s původním nepotištěným materiálem:

    - znečištění materiálu, potisku a ochranných prvků po průchodu,

    - degradace optických vlastností materiálu, potisku a ochranných prvků,

    - ostatní znečištění.

V případě, že v rámci hodnocení testů bude zástupci zadavatele zjištěno, že nabízené zařízení nesplňuje technické požadavky zadavatele nebo parametry uvedené v písemné nabídce účastníka (zjm. rychlost a teplota, respektive jmenovitý výkon lamp UV sušící sekce či vstupní a výstupní parametry zařízení), bude nabídka účastníka vyřazena a účastník bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

# IV. Podmínky testů

Účastník, jehož nabídka bude v rámci hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a zároveň splní všechny požadavky vymezené zadavatelem v zadávací dokumentaci, bude zadavatelem bez zbytečného odkladu vyzván, aby provedl testování nabízeného zařízení.

Na základě výzvy k provedení testů, zadavatel na své náklady zašle na účastníkem určené místo testovací sadu materiálu (dle výše uvedeného rozsahu viz. bod I.). Testovací materiál bude z důvodu aklimatizace zaslán cca. 5 dní před datem konání testů. Účastník testovací materiál uloží v místě provádění testů, nebo ve skladu se shodnými klimatickými podmínkami jako v místě provádění testů.

Testy zařízení budou probíhat v termínu určeném zadavatelem, a to tedy nejdříve 5 dní od obdržení materiálu k testování, zaslaného zadavatelem.

Spolu s materiálem účastník obdrží datový nosič s tiskovými daty, které budou v rámci testu vytištěny. Tato data budou připravena ve formátu PDF.

Test bude probíhat bez přítomnosti zástupců zadavatele.

Po ukončení testů odešle účastník všechny testovací archy na své náklady zadavateli, který provede následně vyhodnocení. Termín pro ukončení testů a zaslání testovacích archů zpět zadavateli stanoví zadavatel ve výzvě k testování a je předpokládán v termínu nejpozději 21 dní od obdržení materiálu k testování.