Příloha  č. 4 k zadávací dokumentaci

## Technický popis ( specifikace ) obuvi

# Polobotky pánské – předpokládaný počet 870 párů

Tvar obuvi: polobotka s výškou svršku v patě zajišťující stabilitu nohy v obuvi (6-7 cm – střední velikostní číslo – měřeno v souladu ČSN EN ISO 20 344), uzavírání na šněrování

Střih, svršek: derbový – s děleným nártem. V černém provedení, bez kontrastních prvků a nápadných ozdob. Svršek celousňový,  polštářovaný límeček kolem zadních dílů.  Vrchní šití v barvě základního materiálu, okraje dílců usňové výkroje (řezy) zabarvené, povrchová úprava polomatná!

Kopyto:  obvodová šíře H

Spodkové provedení: přímý nástřik PUR podešve (svršek štroblovaný – našívací stélka z materiálu IBITECH nebo materiálu obdobných vlastností).

Materiály

Základní vrchový materiál: hovězinová useň, barva černá, tl. 1,6 – 1,8 mm. Dezén – přírodní líc.

Podšívka: usňová v  barvě přírodní, tl. 0,7 – 0,9 mm nebo speciální prodyšný oděruvzdorný, netkaný textil v barvě černé

Polštářovaní: mikroporézní materiál – molitan, pro límeček tl. 8 mm

Našívací stélka: Ibitech, tl. 2,5 mm

Vlepovací stélka: usňová, polštářovaná, nebo vkládací typu DRYSOLE

Šněrování: šněrovadlo 100% PES (příp. PES-PAD), kulaté Ø 4 mm, v barvě černé

Podešev: Přímý nástřik PU/PU, v nášlapné a podpatková části vložka TPU

Ostatní materiály: tužinky, opatky, půdování, ztužení, mezipodšívky, aj., v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Velikostní sortiment

velikosti :                            38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Příloha  č. 4 k zadávací dokumentaci

## Technický popis  ( specifikace ) obuvi

# Bota letní (mokasína) pánská – předpokládaný počet 100 párů

Tvar obuvi: polobotka sportovního typu s výškou svršku v patě 7 cm – střední velikostní číslo, měřeno v souladu s normou ČSN EN ISO 203 44

Střih, Svršek: nártový sportovní střih, svršek je členěný, s obsázkou, uzavírání je řešeno šněrováním. Svršek obuvi je bandážován v límečku patní části.

Kopyto: šíře H

Spodkové provedení: lepená obuv Pu antistatická

# Materiály

Základní vrchový materiál: černá hovězinová hydrofobní useň, tl. 1,4 - 1,6 mm.

Podšívka: přírodní vepřovicová podšívková useň  tl. 0,7 – 0,96 mm,

Polštářování:  bandáž límečku polstrovaná v mezipodšívce – molitan 8 mm

Napínací stélka: štroblovací ibitech tl. 2,5 mm antistatická

Vkládací stélka: anatomicky tvarovaná, vyměnitelná stélka Dry sole-černá, prošitá antistatickou nití 600 g s výbornými absorpčními a desorbčními vlastnostmi

Podešev: Senátor černá, Pu antistatická

Šněrování:  PES pletené, s pevným ukončením, černé barvy vodoodpudivé 70 cm

Ostatní materiály: tužinky, opatky, ztužení, mezipodšívky, aj., v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi

Velikostní sortiment

velikosti : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Příloha  č. 4 k zadávací dokumentaci

# Technický popis ( specifikace ) obuvi

### Kozačky pánské – předpokládaný počet 600 párů

Tvar obuvi : kotníčkový s výškou svršku v patě 14 – 15 cm ( střední velikostní číslo, měřeno v souladu ČSN EN ISO 20 344 ) a uzavíráním na zdrhovadlo, nebo šněrovadlo.

# Střih, svršek, šití:  kotníčkový, hladký, bez kontrastních prvků a nápadných ozdob. Svršek celousňový, celopodšívkovaný. U obuvi se zdrhovadlem, je zip umístěn na vnitřní straně obuvi. U šněrovacího modelu je obuv vybavena tepelně izolační podšívkou THINSULATE®. Textilní podšívka vlepená a obšitá s ořezem. Na vnitřní straně zdrhovadlo. Vrchní šití v barvě základního vrchového materiálu, okraje dílců usňového výkroje  ( řezy ) zabarvené, úprava polomatná.

Kopyto: obvodová šíře H

Spodkové provedení: lepené ( svršek napínaný ), nebo přímý nástřik PUR

## Materiály

Základní vrchový materiál: chromočiněná hovězinová useň s lícovou úpravou, barva černá, tl. 1,6 – 1,8 mm,

Podšívka:podšívkový materiál–PES úplet s včesaným vlasem,barva černá, patička netkaná textilie s protiskluzným efektem a zvýšenou odolností proti oděru

Vlepovací a vkládací stélky: vkládací stélka, textilní , barva černá,  vláknitá lepenka, po obvodu obšitá, nebo tvarovaná typu DRYSOLE

Sněrování: šněrovadlo 100% PES, případně PES-PAD, kulaté 4 mm v barvě černé

Podešve a podpatek: oděruvzdorná podešev, TPE, monolitní, výška podpatku 3 cm, barva černá, nebo přímý nástřik PU/PU/TPU

Ostatní materiály: tužinky, opatky, půdování, ztužení, mezipodšívky aj., v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi

Velikostní sortiment

velikosti :                             39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

Příloha  č. 4 k zadávací dokumentaci

## Technický popis ( specifikace ) obuvi

# Sportovní boty ke kombinéze CLO – předpokládaný počet 800 párů

Tvar obuvi: obuv sportovního typu s výškou svršku v patě 10 cm – střední velikostní číslo – měřeno v souladu ČSN EN ISO 20 344.

Střih, Svršek: nártový sportovní stříh, špička a část paty obuvi je chráněna PU materiálem, svršek je členěný, kombinovaný – velurová štípenka+ textilní materiál,  uzavírání je řešeno šněrováním s kovovými poutky a háčky,. Svršek obuvi je bandážován v oblasti jazyku a límečku v patní části.

Kopyto:  šíře H

Spodkové provedení: přímý nástřik SOIRT LINE PU/PU/TPU

#### Materiály

Základní vrchový materiál: černá hovězinová štípenka z veluru, tl. 1,6 – 1,8 mm,

Textilní PA oděruvzdorná tkanina

Ochranná špička+ patní část - plastový materiál PU v tl.

1,8 -  2 mm

Podšívka: textilní úplet  extréme 1,4 mm v černé barvě

Polštářování: reticulato  10 mm-límeček pata

Napínací stélka:  štroblovací ibitech tl. 2,5 mm antistatická

Vkládací stélka: Tvarovaná, prošívaná antistatickou nití, 600 g černé barvy

Šněrování: kovová poutka a háčky, šněrovadlo PES 130 cm

Podešev: tvarovaný EVAC (mezipodešev), PRYŽ  (nášlap), případně PU/PU/TPU  při přímém nástřiku

Ostatní materiály:  tužinky, opatky, půdování, ztužení, mezipodšívky, aj., v souladu

s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Velikostní sortiment

velikosti :                            36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

(určeno pro muže i ženy)

Příloha  č. 4 k zadávací dokumentaci

# Technický popis ( specifikace ) obuvi

#### Obuv kotníčková WIBRAM – předpokládaný počet 620 párů

Tvar obuvi: kotníčková obuv s výškou svršku v patě 13-14 cm (střední velikostní číslo, měřeno v souladu s normou ČSN EN ISO 20 344), uzavírání na šněrování

Střih, Svršek, Šití: derbový, zadní díly ozdobně prošíté  (rovnoběžně s podešví), bez kontrastních prvků a nápadných ozdob. Svršek celousňový, celopodšívkovaný, polštářovaný límeček výšky 2 -4  cm kolem zadních dílů, jazyk rovněž polštářovaný, límeček přišitý k zadním dílům dvěma řádky. Ve šněrování dílce obšité. Vrchní šití v barvě základního vrchového materiálu, okraje dílců usňové výkroje (řezy) zabarvené, povrchová úprava polomatná.

Kopyto:  obvodová šíře H

Spodkové provedení: lepené

### Materiály

Základní vrchový materiál: hovězinová useň černá, tl. 1,8 – 2,0 mm, přírodní líc, materiál límečku – syntetická useň.

Podšívka: nárt – kepr, zadní díl – netkaný textil PES

Polštářování: límečku, 8 mm – pěnová pryž

Napínací stélka: síla 2 mm, ztužení klenku, ocelový klenek

Vlepovací stélka: Polštářovaná z materiálu podšívky

Šněrování: 100% PES (PES-PAD), kulaté v černé  barvě, koncovka  z plastu, obuvnické kroužky 24 ks na pár,

Podešev: podešev TPE

Ostatní materiály: tužinky, opatky, půdování, ztužení, mezipodšívky, aj. v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Velikostní sortiment

velikosti : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49

(určeno pro muže i ženy).

Příloha  č. 4 k zadávací dokumentaci

## Technický popis ( specifikace ) obuvi

# Kanady – předpokládaný počet 490 párů

Tvar obuvi: poloholeňový s výškou svršku v patě cca 21 cm, výška obuvi cca 24,5 cm (střední velikostní číslo,měřeno v souladu ČSN EN ISO 20 344) a uzavírání na šněrování

Střih, provedení: derbový, obuv celopodšívkovaná, kolem nohy límeček, jazyk dělený, všívaný „na kapsu“. Jazyk a límeček polštářovaný, dále  svršek speciálně bandážován v oblasti nártu a zadního dílu. Bandážování zadního dílu nad patou musí zároveň umožňovat snadnější ohyb horní části obuvi při chůzi. Zadní pásek přechází v poutko. Uzavírání na šněrovaní pomocí kroužků, háčků a poutek.

Kopyto: obvodová skupina I

Spodkové provedení: lepené

Svršek:  celousňový, límeček kolem nohy sešitý s podšívkovým límečkem lícem k líci, jazyk sešitý s podšívkou jazyku, vrchní šití v barvě základního vrchového materiálu,  okraje dílců usňové výkroje (řezy) zabarvené. Nárt,  který je až po patní část nedělený, je našit na zadní díl třemi řádky šití.

#### Materiály

Základní vrchový materiál:

Nárt, patička, podkroužek, zadní pásek, límeček :  hydrofobní hovězinová useň, barva černá, tl. 2,0 – 2,2 mm, přírodní líc,

Zadní díl, vložka nártu, jazyk: hydrofobní hovězinová. useň, tl. 0,9 – 1,2 mm, přírodní líc

Podšívka:

Jazyk, límeček   hovězinová useň, tl. 0,9 – 1,2 mm

Jazyk, nárt, zadní díly: netkaná oděruvzdorná textilie,

Polštářování: mikroporézní materiál molitan – jazyk 5 mm,

Límeček, zadní díly, nárt – 10 mm

Napínací stélka:  ztužení klenku, ocelový klenek, stélkový materiál 2,5 mm

Vkládací stélka: tvarovaná, anatomická, polepená oděruvzdorným netkaným textilem

Šněrování: šněrovadla – plochá, 100% PES (příp. PES-PAD), barva černá, hydrofobní úprava, koncovky plastové. Poutka, háčky, nýty – antikorozní úprava.

Podešev: monolitní PUR-pryž s dezénem výšky cca 5 mm, barva černá, umožňující dobrý pohyb v nerovném terénu a zabezpečující dobrou stabilitu i na mokrém, příp. zmrzlém podkladu.

Ostatní materiály: tužinky,  opatky, ztužení, mezipodšívky, půdování, aj. dle užívaných zvyklostí dodavatele (výrobce) a v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Velikostní sortiment

Velikosti :                            36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

(určeno pro muže i ženy)

Příloha  č. 4 k zadávací dokumentaci

## Technický popis ( specifikace ) obuvi

# Speciální zateplená obuv – předpokládaný počet  395 párů

Tvar obuvi: poloholeňový s výškou svršku v patě cca 20,5 cm, výška obuvi cca 24,5 cm (střední velikostní číslo,měřeno v souladu ČSN EN ISO 20 344) a uzavírání na šněrování

Střih, provedení: derbový, obuv celopodšívkovaná, kolem nohy límeček, jazyk oddělený, všívaný „na kapsu“. Jazyk a límeček polštářovaný, dále  svršek speciálně bandážován v oblasti jazyku a zadního dílu.  Zadní pásek přechází v poutko. Uzavírání na šněrovaní pomocí  poutek.

Kopyto: obvodová skupina H

Spodkové provedení: lepené

Svršek:  celousňový, límeček kolem nohy sešitý s podšívkovým límečkem lícem, jazyk sešitý s podšívkou jazyku, vrchní šití v barvě základního vrchového materiálu,  okraje dílců usňové výkroje (řezy) zabarvené. Nárt  je našit k  zadnímu dílu třemi řádky šití.

#### Materiály

Základní vrchový materiál:

Nárt, zadní pásek,zadní díl obsázky:  hydrofobní hovězinová useň, barva černá, tl. 2,2 – 2,4mm, přírodní líc,

Jazyk, límeček zadního dílu: useň Ikar, černé barvy,  tl.1,1 – 1,3 mm

Podšívka: Nárt, jazyk, zadní obsázka – netkaná textilie Cambrella

Polštářování: Límeček, zadní díly,jazyk – reticulato 5 mm

Napínací stélka: usňová 3,5 mm, tl. + ocelový  klenek

Vkládací stélka: 1. tvarovaná, anatomická, zateplená Thinsulate, 400 g

2. Pe stélka

Šněrování: šněrovadla – plochá, vodoodpudivá, barva černá, 160 cm dlouhá.

Podešev:  PU/pryž Slavex,olejivzdorná, barva černá

Ostatní materiály: tužinky,  opatky, ztužení, mezipodšívky, půdování, aj. dle užívaných zvyklostí dodavatele (výrobce) a v souladu s požadovanými vlastnostmi hotové obuvi.

Velikostní sortiment

Velikosti :                            36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

(určeno pro muže i ženy)