Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky

Nabízená technická specifikace kancelářského papíru [doplnit obchodní označení] od výrobce [doplnit označení výrobce]

| Parametr | Kvalita "A" požadované parametry | Kvalita "A" nabízené parametry | Kvalita "B" požadované parametry | Kvalita "B" nabízené parametry | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní označení | 80g/m2 | [doplní dodavatel] | 80g/m2 | [doplní dodavatel] |  |
| Plošná hmotnost | 80± 3,2 g/m2 | [doplní dodavatel] | 80± 3,2 g/m2 | [doplní dodavatel] | ČSN EN ISO 536 |
| Opacita | min. 92 % | [doplní dodavatel] | min. 91 % | [doplní dodavatel] | ISO 2471 |
| Bělost CIE | 168 ± 3 | [doplní dodavatel] | 161 ±3 | [doplní dodavatel] | ISO 11475 |
| Hladkost, měřena jako hrubost metodou Bendtsen | 180 cm3/min ± 50 | [doplní dodavatel] | 200 cm3/min ± 50 | [doplní dodavatel] | Průměrná hodnota horní a spodní strany, ČSN ISO 8791-2 |
| Formát | A3, A4 | [doplní dodavatel] | A3, A4 | [doplní dodavatel] |  |
| Oboustranný tisk | ANO | [doplní dodavatel] | ANO | [doplní dodavatel] |  |
| Laserový tisk | ANO | [doplní dodavatel] | ANO | [doplní dodavatel] |  |
| Inkoustový tisk | ANO | [doplní dodavatel] | ANO | [doplní dodavatel] |  |
| Ekologická značka | ANO | [doplní dodavatel] | ANO | [doplní dodavatel] | min. FSC, ECF |
| Tloušťka | 107 ± 3 µm | [doplní dodavatel] | 106 ± 3 µm | [doplní dodavatel] | ISO 534 |
| Archivace | ANO | [doplní dodavatel] | ANO | [doplní dodavatel] | ISO 9706 |

V [Dodavatel doplní místo], dne [Dodavatel doplní datum]

[Dodavatel doplní název dodavatele]

[Dodavatel uvede jméno, příjmení, postavení osoby/osob oprávněné/oprávněných zastupovat dodavatele]

…………………………………………………………………….

podpis(y)

V současné době probíhá příprava úpravy závazných standardů, jejímž cílem bude povýšení minimální ekologické značky. Zúčastnění zadavatelé s ohledem na environmentální aspekty zadávání veřejných zakázek již nyní uvítají plnění splňující standardy EU Ecolabel.