Technická specifikace část D: Dodávky ceninového papíru pro předsádky cestovních pasů

# Předsádkový papír, 110 g/m2

| Kritické hodnoty kvality |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Výrobní | Limit přijatelnosti |  |
| Vlastnost | jednotky | norma |  | parametr | min | max |
| Plošná hmotnost | gsm | ČSN EN ISO 536 | ________ | 110 | ±4% |  |
| Tloušťka | µm | ČSN EN ISO 534 | ________ | 140 | 135 | 165 |
| Drsnost | µm | ČSN ISO 8791-4 | ________ | 8 | 7 | 9 |
| Cobb60 | gsm | ČSN ISO 535 | ________ | 26 | ________ | 35 |
| Tuhost | mN | ISO 2493 | podél | 235 | 200 | ________ |
| ________ | ________ | ________ | napříč | 100 | 90 | ________ |
| Povrchová pevnost | ________ | PN002 | ________ | 13 | 10 | ________ |
| Střední počet nečistot | n/m2 | PN003 | ________ | 50 | ________ | 80 |
| ________ | ________ | ________ | z toho 0,5 - 1 mm2 | ________ | ________ | 30 |
| Podpůrné hodnoty kvality |  |  |  |  |  |  |
| Vlhkost | % | ČSN ISO 287 | ________ | 6 | 4 | 7 |
| Relativní vlhkost | % | ________ | ________ | 45 | 40 | 50 |
| Odstín | E | ________ | Max. 1,5 | L*= 92,1 | ________ | ________ |
| ________ | ________ | ________ | ________ | a*= 0,6 | ________ | ________ |
| ________ | ________ | ________ | ________ | b*= 4,5 | ________ | ________ |

| Složení: 100% celulóza |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jištění: |  |  |
| - Vlákna: (č.3) Neviditelná, v UV modrá fluorescence | 5 /6 mm | 30 ± 10 ks/dm2 |
| (č.8) Neviditelná, v UV žlutozelená fluorescence | 6,7 /6 mm | 30 ± 10 ks/dm2 |

Počet vláken je stanoven na ploše 1 dm2 jen z jedné strany papíru.

- Papír je UV matný.

- Chemické jištění:

Papír má chemické jištění na kyseliny (červená stopa), zásady (zelená stopa), organická rozpouštědla (fialové skvrny) a redukčně-oxidační činidla (světle hnědá skvrna).

Odstín je měřen při standardním světle D65. Rovnoměrný průhled. Tuhost je měřena na vzorku o délce 10 mm, ohyb 15°. Rozměry archů 600x585 mm. Rozměry archů a pravoúhlost mají toleranci ±0,5 mm. Nakládací úhel archu je označen oříznutím sousedícího rohu (6 mm). Papír je zkoušen při teplotě 23±1 ºC.

LAY EDGE

CORNER CUT 6x6 mm

600 mm

585 mm

short grain

print direction