Projekt:	Spolana – dioxiny

Zakázka:	NERATOVICE SPOLANA

Číslo zakázky:

ÚDRŽBA LOKALITY SPOLANA a.s. – Starý závod v prostoru bývalých dioxiny kontaminovaných budov

Dílčí prováděcí projekt

Výtisk č.    1/4

Praha, listopad 2014

Zhotovitel:

Vypracoval:

Schválil:

Objednatel:		Ministerstvo financí, odbor 45, oddělení 452

Letenská 15, 118 10  PRAHA 1

IČ: 00006947

Nabyvatel:		SPOLANA a.s.

Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 277 11

IČ: 451 47 787

Supervize:

Rozdělovník:

Kopie č. 1 	- 	MF ČR

Kopie č. 2	-	SPOLANA a.s.

Kopie č. 3	-

Kopie č. 4	-

Obsah:

1.	Úvod	4

2.	předmět údržby	5

3.	Instrukce pro provedení prací	9

4.	HARMONOGRAM prací	11

5.	Část environmentální	12

6.	Část BOZP, PO	14

Přílohy

- Situace ploch v areálu SPOLANA a.s. a jejího okolí

- Situace vybraných ploch pro údržbu

- Vzorový příčný řez svody dešťové kanalizace betonového odvodněním plochy A.

- Dokumentace k použitým materiálům např. bezpečnostní list, aplikační listy, prohlášení o shodě, certifikát, vyjádření SPOLCHEMIE – penetrační nátěr EPOSTYL 200 V, vrchní ochranný nátěr EPOSTYL 215 V, SBS asfaltový pás TECH 5000

- Pokyny pro čištění a údržbu průmyslových litých podlah a nátěrů SPOLCHEMIE

- Obecný technologický postup pokládky natavitelných asfaltových pásů

- Slepý položkový rozpočet (v paré č. 1 oceněný položkový rozpočet)

Úvod

Tento dílčí prováděcí projekt předkládá zhotovitel jako realizátor nápravných opatření na lokalitě Spolana dioxiny  vč. demontážních prací a konečných terénních úprav, které byly prováděny v souladu se správním rozhodnutím ČIŽP čj.41/OOV/0634850.06/07/PJR  a na základě realizační smlouvy č.j. 00590-2002-243-S-0033/94-0-004-S00045 ze dne 12.12.2005 a jejích návazně uzavřených dodatků.

Součástí demontážních prací a konečných terénních úprav bylo i vytvoření řešení betonového odvodnění betonových ploch po procesní budově a technologii NAS. Toto odvodnění bylo dokončeno v souladu s předchozími dohodami a zápisy a protokolárně předáno dne 5.6.2014. Paralelně s těmito pracemi bylo ze strany zhotovitele provedeno zatěsnění zájmové lokality – podzákladí budovy A1400. Tyto práce byly provedeny v období 09-12/2012.

V průběhu realizace výše uvedených dokončovacích prací bylo mezi účastníky projektu dohodnuto viz. např. Záznam z jednání z 24.10.2013 ve Spolaně, že investor Ministerstvo financí ČR bude řešit údržbu betonové a zaizolované plochy do doby realizace sanačního zásahu týkajícího se sanace podzemních vod ve Starém závodě formou samostatné veřejné zakázky.

Na základě těchto skutečností a po prohlídce stavu lokality, která se uskutečnila dne 10.10.2014, byla ze strany zhotovitele připravena tato dílčí projektová dokumentace údržby lokality SPOLANA - DIOXINY, řešící údržbu vybraných ploch dotčených sanací a to po dobu 4 let ode dne podpisu smlouvy a zahájení prací údržby. Této době plnění odpovídá i položkový rozpočet, který je součástí tohoto projektu.

Předmětem údržby je realizace prací v nezbytně nutném rozsahu s cílem zachovat funkčnost a kvalitu již provedených prací v rámci sanace, demontáží a konečných terénních úprav. Tzn., že údržba je primárně cílena na betonové odvodnění ploch původní procesní budovy a technologie NAS a zaizolované a zpevněné části podzákladí zdemolované budovy A1400 a jejich bezprostředního okolí.

Betonové odvodnění není v celé ploše technicky uzpůsobeno pro provoz nebo pojezd dopravní techniky. Zaizolovaná plocha a zpevněná plocha podzákladí zdemolované budovy A1400 je uzpůsobena pro provoz běžné dopravní techniky a stavební mechanizace.

předmět údržby

Plánované údržbové práce se dotýkají vybraných dotčených ploch řešených v rámci projektu SPOLANA – DIOXINY. Situace ploch je znázorněna v příloze č. 2 tohoto projektu.

Obecně lze tyto vybrané plochy rozdělit do 2 objektů:

- Zpevněné plochy – betonové odvodnění vč. trativodů

- Zpevněná plocha izolovaná A1400

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. obchodní firmu, atd., má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvantitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Ad A. Zpevněné plochy – betonové odvodnění vč. trativodů

Stávající betonová plocha podlahy původní procesní budovy a podlahy NAS o celkové výměře cca 8130 m2, byla ve spádu překryta betonem C 16/20 s povrchovou úpravou proti zasakování dešťových vod prostřednictvím nátěru Epostyl 200V a Epostyl 215 V. Základní informace k použitému nátěru jsou součástí tohoto projektu ve formě aplikačních listů.

Beton na okraji obvodu (na odtoku) je v tl. min. 60 mm, k rozvodnicím mezi krajními částmi je beton ve sklonu cca 0,5 %. Nejvyšší tl. betonu na nejdelší straně bez stávající kanalizace,  je cca +300 mm při zachování min. tl. 60 mm na okraji. Boční okraje bet. překrytí nebo okraje bez drenážního potrubí jsou opatřeny zvýšeným okrajem.

Betonové překrytí je opatřeno technologickými spárami (dilatacemi), které jsou v rastru max. 6x6 m. Po obvodě, mimo zpevněnou plochu, jsou provedeny příkopy s osazeným perforovaným drenážním potrubím DN 100-200 mm a kameninovým obsypem. Potrubí jsou zaústěna do stávající vnitroareálové dešťové kanalizace. Délka potrubí je cca 346 m.

Aby bylo tedy možné u těchto výrobků dlouhodobě zachovat jejich užitné a estetické vlastnosti, je třeba o ně samozřejmě alespoň v minimální míře správně dbát a také je přiměřeně ošetřovat.

Zhotovitel údržby je povinen provádět pravidelně min. 2x ročně obhlídky stavu povrchu upravované betonové plochy a evidovat veškeré defekty vedoucí k ohrožení kvality odvodnění. Zápisy z těchto obhlídek vč. fotodokumentace zjištěného stavu, budou objednateli údržby písemně zasílány bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad ohrožujících funkčnost systému, provede zhotovitel údržby jejich opravu.

Obhlídka bude provedena vizuální kontrolou. Zhotovitel je povinen minimálně v půl ročním intervalu provést mechanické očištění betonové plochy od vzniklých nánosů např. lokálním zametením.

V případě zjištění mechanického anebo jiného narušení vrchního ochranného nátěru, je třeba rozsah tohoto poškození posoudit odborně způsobilou osobou, zejména ve vztahu k funkčnosti nátěru a v případě jeho opravy postupovat dle aplikačních listů výrobce použitého nátěru.

V případě zjištění defektů odvodnění např. prasklin, které by mohly mít negativní vliv na funkčnost odvodnění, budou tyto praskliny bez zbytečného odkladu opraveny např. formou proříznutí, vyčištění s penetrací a následným vyplněním spáry vhodnou tmelící hmotou nebo bude prasklina a její blízké okolí vyčištěno, prasklina ošetřena penetrací a přes prasklinu bude nataven asfaltový pás šířky 20-50 cm přímo na povrch plochy odvodnění. Šíře pásu bude ze strany zhotovitele volena individuálně na základě velikosti a tvaru praskliny.

Jako asfaltový pás bude použit elastomerický plně modifikovaný hydroizolační pás s armováním kompozitním polyesterovým rounem vysoké gramáže, zaručujícím vysokou flexibilitu, pevnost a rozměrovou stabilitu výrobku např. SBS asfaltový pás TECH 5000 nebo jiný hydroizolační pás s obdobnými vlastnostmi. Základní informace o hydroizolačním pásu jsou uvedeny ve formě prohlášení o shodě a certifikátu v příloze tohoto projektu.

Obrázek č. 1: Příklad praskliny určené k opravě nebo úpravě bez zbytečného odkladu.

Obecně při provádění oprav je třeba vždy dodržovat technologickou kázeň, zásady bezpečné práce apod. Obecný technologický postup pokládky natavitelných asfaltových pásů je uveden v příloze tohoto projektu.

V rámci tohoto projektu se předpokládá, že vlivem např. nestabilního podloží pod odvodněním může dojít k prasklinám na ploše do 8% z celkové plochy, tj. 8-9% * 8130 m2 = cca 700 m2, kterou bude třeba ošetřit např. natavením asfaltových pásů. V případě provedení oprav většího rozsahu, tzn. nad uvedených 700m2, bude tato skutečnost bez zbytečného odkladu prokazatelně oznámena objednateli údržby současně s návrhem dalšího postupu vč. finanční a časové náročnosti.

V rámci údržby se nepředpokládají opravy/úpravy vlastních trativodů tvořených drenážním potrubím s kameninovým obsypem. Důležité je však dbát v rámci údržby na následující:

- vrchní strana kameninového násypu trativodu nesmí být zakryta pevnými předměty (plasty, dřevo, papír, stavební odpady apod.) ani vegetací, které by mohly bránit vsaku stékající vody z odvodněné plochy;

- v případě zjištění těchto negativních stavů, které by mohly mít za následek nefunkčnost trativodů, je zhotovitel údržby neprodleně tyto předměty nebo vegetaci odstranit z povrchu trativodu. V případě prorůstání vegetace z blízkého okolí do prostoru trativodu, je třeba tuto vegetaci buďto pravidelně min. 2x ročně vyžínat nebo lze k její likvidaci využít i schválených chemických prostředků např. Roundup apod.

Na upravenou a očištěnou plochu bude přes prasklinu pokládán hydroizolační pás min. těchto technických parametrů:

| pevnost v tahu (EN 12311-1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - podél | N/5 cm | 800 |
| - napříč | N/5 cm | 600 |
| prodloužení (EN 12311-1) |  |  |
| - podélné | % | 38 |
| - příčné | % | 38 |
| rozměrová stabilita | % | ± 0,28 ± 0,28 |
| pevnost proti protržení (EN 12310-1) | N/5 cm | 150/150 |

Technické parametry použitého materiálu budou doloženy technickým listem materiálu nebo jiným relevantním dokumentem výrobce daného materiálu.

Na povrchu odvodnění se mohou vyskytovat i mikropraskliny způsobené přirozeným smršťováním povrchu odvodnění při změnách klimatických podmínek zejména teploty. V rámci tohoto projektu se nepředpokládají úpravy nebo opravy těchto mikroprasklin, jelikož se nepředpokládá negativní vliv na funkci odvodnění. V případě, že se některá mikroprasklina změní např. vlivem výkyvu klimatických podmínek nebo pohybem podloží na prasklinu uvedenou výše, je třeba bez zbytečného odkladu tuto prasklinu opravit/upravit výše uvedeným nebo jiným obdobným a adekvátním způsobem, který bude dopředu projednán a schválen.

Betonové odvodnění není v celé ploše technicky uzpůsobeno pro provoz nebo pojezd dopravní techniky!!!

Ad B. Zpevněná plocha izolovaná A1400

Stávající prostor zaizolovaného podzákladí po zdemolované budově A1400 se nachází na ploše cca 31x79 = cca 2450 m2. Z hlediska lokalizace se jedná o pozemek parc. č. 894, k.ú. Neratovice a jeho nejbližší okolí.

Plocha je vyspádovaná od podélné osy ke krajům s minimálním spádováním plochy 2%. Ke spádování plochy byly použity přebytečné zeminy a vytěžené materiály.

Plocha byla provedena jako izolovaná a zpevněná pro provoz běžné dopravní techniky a stavební mechanizace. Plocha je tvořena následující konstrukcí:

- Upravená a zhutněná pláň na Edef2 = 45 MPa

- Rozprostřená vrstva vytěžené zeminy v tl. nutné pro vyrovnání podkladu, se zhutněním na Edef2 = 45 MPa

- Minerální těsnění bentonitovou rohoží

- Krycí geotextilií

- Vrstva štěrku/dekontaminovaného materiálu v tl. 0,3m se zhutněním na úroveň Edef2 = 45 MPa

Ve výkopu vedeném po obvodě řešené plochy bylo po provedení izolační vrstvy osazeno drenážní potrubí DN 110. Potrubí bylo položeno do vrstvy štěrku frakce 8/16 v tl. 10cm a obsypáno štěrkem frakce 16/32 do úrovně rozprostřené vrstvy vytěžené zeminy. Drenážní potrubí je rozděleno na 2 části. JZ část potrubí byla položena v délce 128,7 m a SV v délce 97,8m, celkem pak 226,5 m vč. plného potrubí sloužící pro napojení na stávající kanalizační řád.

Zhotovitel údržby je povinen provádět pravidelně min. 2x ročně obhlídky stavu povrchu upravované zaizolované plochy a evidovat veškeré významné defekty (>10cm) vedoucí k teoretickému ohrožení kvality odvodnění resp. spádu povrchu plochy nebo mechanickému poškození izolace.

Zápisy z těchto obhlídek vč. fotodokumentace zjištěného stavu, budou objednateli údržby písemně zasílány bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad, ohrožujících funkčnost systému, provede zhotovitel údržby jejich opravu formou vyrovnání terénu pomocí vhodných lokálních materiálů zeminy nebo štěrky alt. recykláty se zhutněním např. vibrační deskou nebo jiným hutnícím mechanismem/zařízením.

Obhlídka bude provedena vizuální kontrolou.

Zhotovitel je povinen minimálně v půl ročním intervalu provést mechanické očištění zaizolované plochy resp. odstranění buřeně a ruderálního porostu a jiné vegetace, která by v případě hlubšího zakořenění mohla ohrožovat izolační vlastnosti použité izolace.

V rámci údržby se nepředpokládá údržba vlastních trativodů – drenážních potrubí.

Instrukce pro provedení prací

a) Minimální povinnosti vedoucího akce

Vedoucí pracovník je povinen:

Seznámit se se zněním smlouvy o dílo a povinnostmi z ní vyplývajícími pro provádění Údržby lokality SPOLANA – DIOXINY (dále také „údržba“ nebo „údržby“) z hlediska závazných termínů pro provedení prací, z hlediska bezpečnosti práce a dalších skutečností, které mohou ovlivnit průběh akce.

Seznámit se se situací na místě údržby a s organizačními vazbami Objednatele.

Seznámit se se situací a dotčenými prostory, seznámit se s transportními cestami pro dopravu technologického nebo jiné zařízení nebo technického vybavení vč. osob až na místo údržby.

Prohlédnout pracoviště a seznámit se s bezpečnostními a protipožárními předpisy. Zabezpečit školeni personálu z hlediska bezpečnosti práce. O přejímce pracoviště sepsat zápis.

Před zahájením prací na zařízení musí vedoucí údržby od objednatele (MF ČR) obdržet písemné povolení k zahájení prací ve smyslu smlouvy nebo objednávky.

Překontrolovat prostory poskytnuté pro realizaci údržby (uložení nářadí, mechanismů atd.) včetně sociálního zařízení. V rámci údržby se nepředpokládá zařizování staveniště. Pracovníci údržby mohou po dohodě s vlastníkem areálu spol. SPOLANA a.s. využít vnitroareálové soc. zařízení.

Zajistit kvalitu prováděných prací a přizvání specialistů.

b) Vedení deníku údržby

Vedoucí údržby je povinen ve vztahu k objednateli vést ode dne převzetí pracoviště deník údržby např. ve formě stavebního deníku. Do deníku musí být zapsány všechny důležité skutečnosti z průběhu realizace údržby, které mají vztah k plnění objednaných činností daných vystavenými zakázkovými listy, případně jejich dodatky. Deník je dokladem průběhu realizace údržby, dodržení smluvních závazků z hlediska časového postupu prací, kvality a všech skutečností, které mohou ovlivnit postup prováděných prací nebo termíny plnění.

Povinnost vést deník údržby končí odevzdáním a převzetím prací. Pokud po převzetí prací zůstávají některé vzájemné povinnosti mezi zhotovitelem a objednatelem, je možno po dohodě ve vedení deníku pokračovat.

c) Zásady pro zahájení údržby

Před zahájením údržby se provedou následující přípravné práce:

Všeobecně:

- prohlídka pracoviště, seznámení se s bezpečnostními a protipožárními předpisy,

- prostudování situace na lokalitě, seznámení se s transportními cestami pro dopravu technologického zařízení

- kontrola kompletnosti a kvality nářadí, speciálních pomůcek, pomocných konstrukcí a přípravků nutných pro hladký průběh demontáže.

Zahájení údržby se provádí za účasti min.:

Zástupce objednatele		– MF ČR

Zástupce právnické osoby 	– SPOLANA a.s.

Zástupce zhotovitele 		- ………….

Zástupce supervize 		- ………….

d) Pravidla chování v prostorách SPOLANY NERATOVICE

V hlavním areálu  závazně platí pravidla vydaná právnickou osobou – Spolanou a.s. :

SGŘ 26-05 Povinnosti pracovníků externích firem

SGŘ 01-07 Propustkový řád

Metodický pokyn MP-09-01 Provoz a účtování systému ID karet

SGŘ 15-06 Dopravně – provozní řád

(veškeré uvedené předpisy jsou dostupné na www.spolana.cz)

e) Uspořádání staveniště

Vymezení staveniště:

Staveniště je vymezeno prostorem lokality Dioxiny v areálu Spolana, a.s. Staveniště/ pracoviště údržby jsou vymezena v souladu s touto projektovou dokumentací nebo na základě upřesnění před zahájením prací.

Způsob vymezení staveniště/montážního pracoviště je vždy uveden v protokolu o předání staveniště/montážního pracoviště s ohledem na bezpečnostně organizační faktory daného prostoru a zařízení v něm umístěného.

Obecně je zakázáno:

- překonávat oplocení mimo vymezené vstupy

- vstupovat do prostoru Staveniště bez IK

- poškozovat oplocení, vstupy nebo vstupní turnikety nebo značení.

Vstup osob vykonávajících práce na staveništi/ pracovišti:

Vstup za účelem vykonávání pracovní činnosti spojené s realizací údržby je povolen pouze osobám disponujícím platnou IK, která je vydána v souladu s „Pravidly chování“. Tyto osoby musí být vybaveny příslušnými OOPP a řádně vyškoleny. Je zakázán vstup nepovolaným osobám.

Vjezd vozidel na staveniště:

Vjezd vozidel je povolen pouze za účelem přepravy materiálu a výkonu pracovní činnosti. Řidič je povinen se před vjezdem na staveniště seznámit s „Poučením osob“. Vjezd je možný pouze po předešlém ověření, že vozidlo je na staveništi žádoucí, zajistí ostraha telefonicky na příslušném telefonním čísle u příslušné osoby objednávající si materiál – informaci o této osobě musí mít řidič.

Na staveniště je vydán zákaz vjezdu pro soukromá osobní vozidla a pro osobní vozidla, pro která vjezd není spojen s výkonem činnosti související s realizací údržby – pro tato vozidla není udělováno povolení vjezdu.

ROČNÍ HARMONOGRAM prací

Z hlediska postupu a harmonogramu prací, je vždy nutné brát ohled na technologickou kázeň tzn. dodržovat technologické postupy, bezpečnost práce a práce realizovat včas při vhodných klimatických podmínkách.

Harmonogram je zpracovaný vždy pro 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (1 rok údržby), plánovaná doba trvání údržby jsou 4 roky.

| objekt | Měsíc | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, B | proškolení pracovníků údržby předpisy BOZP, PO | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A, B | Prohlídka pracoviště, realizační projekt (pouze 1. rok) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A, B | Realizace údržby v závislosti na stavebně-technickém stavu ploch a klimatických podmínkách | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A, B | Vypracování průběžné zprávy z údržby, KD |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |

Část environmentální

Nakládání s odpady

Zhotovitel, při jehož činnostech na Staveništi vzniká odpad, se stává původcem tohoto odpadu. Zhotovitel musí zajistit nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy, zejména s Vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění.

Veškeré nakládání s odpady v rámci projektovaných činností bude prováděno v souladu s výše uvedenými předpisy.

Hlavní povinnosti původce odpadu:

- Zařadit vznikající odpad do kategorií a druhů dle Katalogu odpadů uvedeného ve Vyhlášce č. 381/2001 Sb., v platném znění

- Zajistit na pracovišti vhodné shromažďovací prostředky (nádoby, pytle, kontejnery) situované do vyhrazeného a označeného prostoru.

- Zajistit odvoz odpadu z areálu staveniště a jeho předání k využití nebo odstranění pouze k tomu oprávněným subjektům. O přepravě nebezpečných odpadů bude vedena příslušná evidence dle Vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění

- Vést předepsanou evidenci odpadů vznikajících při předmětných činnostech. Zhotovitel povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi dle Vyhlášky 383/2001 Sb., v platném znění.

Následující tabulka uvádí přehled předpokládaných vznikajících odpadů:

| Název druhu odpadu | Kód druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| Odpad rostlinných pletiv | 02 01 03 | O |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10* | N |
| Plasty | 17 02 03 | O |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 17 03 02 | O |
| Plasty | 20 01 39 | O |
| Biologicky rozložitelný odpad | 20 02 01 | O |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 | O |

Ochrana vod a předcházení únikům

Hlavní zásady pro ochranu vod, závazné pro všechny pracovníky a firmy na Staveništi:

Věnovat zvýšenou pozornost předcházení únikům nebezpečných látek.

Provést taková opatření, aby nebezpečné látky nevnikly do půdy, povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace.

Oznámit v příslušném stavebním deníku a právnické osobě SPOLANA a.s. zahájení činnosti, při které hrozí únik nebezpečných látek a znečištění půdy, vod, a přiložit návrh ochranných opatření.

V případě nakládání s nebezpečnými látkami vůči životnímu prostředí, zajistit přímo na místě prováděné činnosti vhodné havarijní prostředky (sorbenty, záchytné nádoby, sorpční podložky, nářadí atd.) a to v dostatečné předstihu před vlastním zahájením prací.

Používat motorového vozidla nebo jiné strojní vybavení/mechanizmy s obsahem provozních kapalin v dobrém technickém a způsobilém stavu. V případě možných úkapů podložit záchytnou vanu nebo vhodný sorpční prostředek pod vozidlo nebo mechanizmus.

Údržbu mechanizmů provádět na Staveništi pouze ve výjimečných případech, že není technicky možné provádět údržbu mimo Staveniště.

Údržbu mechanizmů lze provádět na Staveništi pouze v prostorech vyhrazených pro tyto činnosti, které jsou zajištěny proti únikům nebezpečných látek.

Ovzduší

Při provádění činností v areálu Staveniště, při kterých dochází k uvolňování emisí do ovzduší (např. svařování, broušení, pálení, odmašťování), je nutné dodržovat zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcí předpisy.

Je nutné provést opatření ke snížení uvolňovaných emisí do širšího okolí a při používání zařízení (např. brusky, svařovací soupravy) dodržovat podmínky stanovené výrobcem daného zařízení.

Je nutno zajistit účinná protiprašná opatření (např. mlžení, skrápění vodou) při provádění stavebních a demoličních prací a při přepravě materiálu. Každý dodavatel resp. přepravce musí přijmout opatření k  zamezení uvolňování emisí prachu do ovzduší, např. kropením, zaplachtováním, pytlováním nebo jiným způsobem balení odpadů, apod.

Je zakázáno znečišťovat ovzduší spalováním jakýchkoliv látek v areálu staveniště.

Provozovaná motorová vozidla i stavební mechanizmy se spalovacími motory musí splňovat emisní limity. Spalovací motory nesmí být ponechány zbytečně v provozu při odstavení vozidla.

Část BOZP, PO

Pro veškeré pracovní činnosti obecně platí právními předpisy řešící oblast BOZP, PO pro prováděné práce a pravidla SPOLANA a.s.

V následujícím textu jsou uvedeny hlavní zásady relevantní projektovaným pracím:

Osobní ochranné pracovní prostředky

Základní pravidla

Osoby, pohybující se na Staveništi, včetně řidičů vozidel musí používat OOPP, tj.:

- Reflexní bezpečnostní vestu s vysokou viditelností (výjimka platí pro paliče, svářeče, brusiče a ostatní pracovníky při provádění prací s otevřeným ohněm nebo zdroji zapálení – před začátkem těchto prací a po jejich skončení přestává výjimka platit). Vesta musí být na zadní straně označena názvem firmy.

- pevnou pracovní obuv

- pracovní oděv

- u vybraných profesí: respirátory a ochranné brýle

Osoby provádějící práce musí být nad rámec tohoto požadavku řádně vybaveny OOPP a tyto používat v rozsahu, který je nutný pro výkon jejich práce, v souladu obecnými platnými právními předpisy. Veškeré používané OOPP musí být funkční a musí splňovat stanovené technické požadavky (například - bez prošlé lhůty použitelnosti, nepoškozené, kompletní, označené značkou shody apod.)

Elektrická zařízení na staveništi

V rámci staveniště mohou být používány dočasné elektrické rozvaděče a rozvody nízkého napětí. Při pracovní činnosti v okolí těchto zařízení hrozí vzhledem k charakteru zařízení a působení vnějších vlivů zvýšené nebezpečí ohrožení osob i zařízení. Také jakákoliv pracovní činnost na staveništi nesmí ohrozit provoz elektrických zařízení nebo snížit úroveň jeho ochrany před úrazem elektrickým proudem. Proto je nutno dodržovat následující pokyny:

- Všechny osoby pohybující se na staveništi musí být prokazatelně (písemně) seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními na staveništi a upozorněni na možné ohrožení při práci v blízkosti elektrických rozvodů a  rozvaděčů,  při činnostech v ochranných pásmech vedení nn, vn a venkovních vedení vvn. Musí být proškoleni o správném postupu při poruše elektrického zařízení, havárii nebo úrazu elektrickým proudem a znát místo nouzového vypnutí příslušného úseku.

- Veškeré elektrické zařízení staveniště musí být projektováno, zhotoveno a udržováno tak, aby odpovídalo ČSN 33 2000-7-704 „Elektrická zařízení na staveništích a demolicích“ a musí být pravidelně kontrolováno a revidováno podle ČSN 33 1500.

- Každý provozovatel staveništního rozvodu musí mít stanovenou osobu zodpovědnou za provoz svého elektrického zařízení

- Veškeré kabelové rozvody musí být vedeny tak, aby nemohly být poškozeny pojížděním stavební mechanizace nebo provozem jeřábů

- Pokud se zjistí jakákoliv závada na staveništním elektrickém zařízení, musí se ihned odpojit z provozu a nechat odborně opravit

Školení osob

Školení osob provádějících práce na Staveništi provádí proškolená odpovědná osoba zhotovitele (Platnost školení je 1 rok). Ostatní osoby pohybující se na staveništi (Návštěvy, řidiči, orgány dozoru apod.) se smí pohybovat po staveništi pouze v doprovodu navštíveného zaměstnance, který je vlastníkem IK a který odpovídá za bezpečnost návštěvy. Tyto ostatní osoby jsou povinny seznámit se s „Poučením osob“ pro pěší osoby“ (návštěvní řád) nebo „Poučením“ pro řidiče s jednorázovým vjezdem“. Prokazatelné seznámení zajišťuje ostraha.

Doprava na staveništi (dopravní řád)

Na staveništi je povolena pouze doprava související s předmětem plnění Díla. V rámci staveniště platí obecná pravidla silničního provozu a jsou použity svislé i vodorovné dopravní značky. Rychlost jízdy musí být vždy uzpůsobena místním podmínkám, nesmí však překročit 30 km/hod. – je upraveno stávající dopravní značkou u vjezdu do areálu SPOLANA.

Za zajištění nakládky a vykládky materiálu z dopravních prostředků na staveništi/pracovišti odpovídá zhotovitel.

Pokud komunikace uvnitř staveniště/pracoviště slouží společně silniční dopravě i chůzi osob, jsou všechny osoby pohybující se po této komunikaci povinny dodržovat obecně platná pravidla, příkazy a zákazy, uvedené na značkách a cedulích, které jsou osazeny u vstupu/vjezdu na Staveniště.

Odstavení vozidla z provozu je na Staveništi zakázáno. Odstavovat vozidla je možné pouze na tomu určených místech. Mimo tato určená místa lze odstavovat vozidla pouze v případě poruchy a to jen na dobu nezbytně nutnou pro provedení opravy nebo odtažení nepojízdného vozidla.

Při parkování pracovních strojů a mechanizmů je:

nutné zachovat průjezdnost kolem vozidla v šíři min. 3,5 m

zakázáno odstavovat vozidla způsobem, který zabraňuje použití únikových cest a východů

zakázáno parkovat na kabelech, lanech apod.

zakázáno parkovat na neúnosném terénu a na nepřehledných místech

přikázáno použít výstražná světla žluté barvy při zastavení vozidla za účelem naložení nebo vyložení nákladu

povinnost obsluhy/řidiče vozidla zajistit spouštěcí mechanismus proti zneužití (např. odstraněním klíčku ze zapalování, odstraněním čipu ze zapalování apod.) při vzdálení se od ovládání dopravního prostředku dále než 1 m

Řidič odpovídá za bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace.

Evakuace ze staveniště/pracoviště.

V případě, že na staveništi/ pracovišti nastane situace, kdy vzniká bezprostřední ohrožení života osob, které se zde pohybují, je nutno staveniště/ pracoviště evakuovat.

Bezprostředním ohrožením života je zejména nekontrolovaný požár, zátopy (např. i od prasklého vodovodního řádu), živelné pohromy, pád konstrukcí, zhroucení podstatných částí stavěného díla atd.

O tom, zda nastala výše popsaná situace, rozhodne vedoucí práce na konkrétním staveništi/pracovišti.

Pokud vedoucí práce vyhodnotí, že nastala výše popsaná situace, neprodleně organizuje evakuaci osob a materiálu v souladu s následujícími pravidly:

nařídí evakuaci sám nebo prostřednictvím svých podřízených - všechny osoby, které se v době nehody na pracovišti s jeho vědomím vyskytují, musí opustit staveniště/montážní pracoviště zavolá místně příslušné hasiče (HZS) – telefonní číslo 315 662 222 nebo dispečink 315 662 555.

Dále podle seznamu telefonních čísel vyrozumí příslušného manažera Spolany a.s. o nařízené evakuaci podle situace na místě rozhodne:

- zda je možno bezpečně evakuovat materiál a techniku; pokud ano, vydá svým podřízeným pokyn, co a kam budou evakuovat a přesvědčí se, že po evakuaci nezůstala na staveništi/ pracovišti žádná jemu podřízená osoba

- po příjezdu požární jednotky na místo evakuace sdělí veliteli jednotky on nebo jím určený podřízený, co se stalo, v jakém stádiu je evakuace, zda zůstali na staveništi/montážním pracovišti nějaké osoby, zda, kde a v jakém množství se na staveništi/montážním pracovišti vyskytují požárně nebo toxicky nebezpečné látky

Pro úspěšnou evakuaci je třeba prevence, za níž zodpovídá vedoucí pracovník staveniště/montážního pracoviště podle následujících zásad:

- zachovávat na přístupových komunikacích dostatečný prostor pro únik osob (neskladovat zde žádný materiál ani na nich nezřizovat pracovní místo)

- příjezdové komunikace udržovat stále volné

- udržovat volný přístup k hasicím přístrojům, umístěním na staveništi/montážním pracovišti; hasicí přístroje udržovat ve funkčním stavu

Tyto pokyny pro evakuaci nemají žádný vliv na dodržování „Pravidel chování“, kde jsou uvedeny další podmínky, které musí při haváriích (nehodách) dodavatelé dodržovat.

Požární Ochrana (PO)

Za zajištění PO odpovídá v souladu s „Pravidly chování“ zhotovitel, který provádí údržbu lokality.

Sváření a pálení se musí provádět v souladu s vyhláškou 87/2000 Sb. v platném znění a s „Pravidly chování v areálu Spolany“ (SGŘ 26-05, příp. SGŘ 23-14, SGŘ 23-13, příloha 25).

Kouření je zakázáno v prostorech celého areálu Spolana a.s.!!!

Na Staveništi je zakázáno:

- rozdělávat otevřený oheň

- vypalovat porosty

- zneužívat věcné prostředky PO

Příloha č.1:	Situace ploch v areálu SPOLANA a.s. a jejího okolí

Příloha č.2: 	Situace vybraných ploch pro údržbu

- Zpevněné plochy – betonové odvodnění vč. trativodů

Příloha č.2: 	Situace vybraných ploch pro údržbu

- Zpevněná plocha izolovaná A1400 – situace na podkladě katastrální mapy

Zpevněná plocha izolovaná A1400 – koordinační situace

Příloha č. 3:	Vzorový příčný řez kanalizace betonového odvonění