TECHNICKÁ SPECIFIKACE

samolepící transparentní PP fólie

s tiskovým lakem pro potisk ofsetem

formát archu:

400 x 650 mm (±1 mm), archy zaúhlovány, úzká dráha

povrchový materiál:

transparentní lesklá PP fólie, povrch fólie opatřen tiskovým lakem pro potisk ofsetem

tloušťka 51 - 61 μm

plošná hmotnost 47 - 56 g/m²

transparentnost 90%

potiskovatelnost: ofset, ražba metalické fólie za tepla (140 °C), sítotisk, číslování knihtiskem

Lepivost a potiskovatelnost min. 2 roky při skladování v originálním balení za tmy

při teplotě 23±1°C a relativní vlhkosti 42±2%

lepidlo:

permanentní akrylátové disperzní (lepení na sklo)

průhledné, UV stabilní, odolné proti vodě a lihu

Vlastnosti lepidla:

lepivost po 24 h (FTM 1)			8 -10 N/25 mm

loop tack (FTM 9 na skle)			8 N/25 mm

teplota lepení                                                >4°C

Teplotní odolnost:

proti chladu (po 24h)			            – 20°C

proti teplu ( po 24h)				+ 80°C

podložka:

jednostranně silikonovaný bezdřevý, hlazený papír

barva bílá

bez potisku zadní strany, bez splitu

potiskovatelnost: ofset

plošná hmotnost 				135 g/m²

tloušťka 					127 – 142 µm

opacita 					90%