TECHNICKÁ SPECIFIKACE

FLUORESCENTNÍ NATÍRANÝ PAPÍR PRO POŠTOVNÍ ZNÁMKY 120 g S PVA LEPIDLEM

| VLASTNOST | JEDNOTKA | LIMITY PŘIJATELNOSTI |
| --- | --- | --- |
| Formát 1) | mm | 520 x 670 mm ± 1 |
| Formát 2) | mm | 510 x 710 mm ± 1 |
| Základní papír | g/m2 | 90 ± 3 |
| Kaolin | g/m2 | 18 ±1 |
| Lepidlo | g/m2 | 14 ±1 |
| Papír celkem | g/m2 | 122 ±5 |
| Tloušťka | microns | 110 ± 10 |
| Relativní vlhkost | % | 45 ± 5 |
| Hladkost (Bendsten) | mls/min | 20 ± 10 |
| Hladkost (Bekk) | microns | 275 min |
| Pevnost v tahu | kN/m | 4.4 min 2.7 min |
| Pevnost v trhu MD CD | mN | 450 min 450 min |
| Lesk | % | 30 ± 5 |
| I.G.T. MVO | cm/sec | 150 min |
| K & N |  | 15 ±5 |
| Úroveň zelené nebo zeleno-žluté fluorescence | mV | 100 min |

Tato specifikace se týká papíru používaného při výrobě poštovních známek ofsetovými tiskovými procesy a pokrývá důležité fyzikální vlastnosti.