**Příloha č. 3: Technická specifikace**

Centrální zadavatel požaduje v souladu s § 46 Zákona o veřejných zakázkách, aby xerografický papír formátu A4 i A3, splňoval po celou dobu dodávek následující technické parametry:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Kvalita "A"** | **Kvalita „B“** | **Kvalita „C“** | **Norma** |
| Hmotnost | 80g/m2 | 80g/m2 | 80g/m2 | ISO 536 |
| Opacita | min. 92 % | min. 91 % | min. 90 % | ISO 2471 |
| Bělost CIE | 168 +- 3 | 161 +-3 | min. 146 | ISO 11475 |
| Hladkost | 180 ml/min +- 50 | 200 ml/min +- 50 | 210 ml/min +- 50 | ISO 8791-2 |
| Formát | A3, A4 | A3, A4 | A3, A4 |  |
| Oboustranný tisk | ANO | ANO | ANO |  |
| Barevný tisk | ANO | ANO | ANO |  |
| Laserový tisk | ANO | ANO | ANO |  |
| Inkoustový tisk | ANO | ANO | NE |  |
| Minimální odběr | Karton  5 x 500 listů | Karton  5 x 500 listů | Karton  5 x 500 listů |  |
| Ekologická značka | ANO | ANO | ANO |  |
| Certifikát kvality | ANO | ANO | ANO |  |
| Archivace | ANO | ANO | ANO | ISO 9706 |
| Tloušťka | 107 ± 4 µm | 106 ± 4 µm | 106 ± 4 µm | ISO 534 |
| Prašnost | Minimální prašnost | Nízká prašnost | - |  |

V případě parametrů bělost, hladkost a tloušťka může dodavatel nabídnout papír s lepšími hodnotami, tj. papír odpovídající vyšší kvalitě, než jak je požadováno v technické specifikaci.

Dále centrální zadavatel požaduje:

1. Uchazeč předloží v nabídce kopii certifikátu výrobce, že xerografický papír splňuje požadavky na trvanlivost dle normy řady ČSN EN ISO 9706.
2. Požadovanou kvalitu papíru doloží uchazeč v nabídce předložením kopie certifikátu o provedení zkoušky xerografického papíru akreditovaným pracovištěm v českém jazyce. U parametru „**hladkost**“ akceptuje centrální zadavatel přepočet při provedení zkoušky dle normy ISO 5627 (hodnoty v sekundách) na hodnoty dle normy   
   ISO 8791- 2 (hodnoty v ml/min.).
3. Akreditovaným pracovištěm se rozumí zkušební laboratoř, které bylo vydané osvědčení o akreditaci pro zkoušení fyzikálních, mechanických, optických a chemických vlastností papíru na základě posouzení shody managementu jakosti laboratoře s kritérií mezinárodní normy ISO/IEC 17025:2005.
4. Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené touto smlouvou a bude prosté právních vad. Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce 6 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí zboží Zadavatelem.
5. V případě, že uchazeč bude nabízet v Návrhu na uzavření kupní smlouvy jinou značku papíru, než nabídl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy, musí být k Návrhu na uzavření kupní smlouvy přiložen certifikát dokladující požadovanou kvalitu papíru vystavený akreditovaným pracovištěm v českém jazyce.
6. Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti Rámcové smlouvy provést kontrolu jakosti (technických parametrů) dodaného zboží u kteréhokoliv Zadavatele podle přílohy č. 1 Rámcové smlouvy. Provedením kontroly může centrální zadavatel pověřit i jinou osobu.