**Příloha č. 3 Rámcové smlouvy: Specifikace Předmětu plnění  
Část 1: Praha CZ01**

Xerografický papír formátu A4 i A3 do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro oboustranný ČB a plnobarevný tisk musí splňovat po celou dobu dodávek následující technické parametry:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Kvalita "A"** | **Kvalita „B“** | **Kvalita „C“** | **Norma** |
| Hmotnost | 80g/m2 | 80g/m2 | 80g/m2 | ISO 536 |
| Opacita | min. 92 % | min. 91 % | min. 90 % | ISO 2471 |
| Bělost CIE | 168 +- 3 | 161 +-3 | min. 146 | ISO 11475 |
| Hladkost | 180 ml/min +- 50 | 200 ml/min +- 50 | 210 ml/min +- 50 | ISO 8791-2 |
| Formát | A3, A4 | A3, A4 | A3, A4 |  |
| Oboustranný tisk | ANO | ANO | ANO |  |
| Barevný tisk | ANO | ANO | ANO |  |
| Laserový tisk | ANO | ANO | ANO |  |
| Inkoustový tisk | ANO | ANO | NE |  |
| Minimální odběr | Karton  5 x 500 listů | Karton  5 x 500 listů | Karton  5 x 500 listů |  |
| Ekologická značka | ANO | ANO | ANO |  |
| Certifikát kvality | ANO | ANO | ANO |  |
| Archivace | ANO | ANO | ANO | ISO 9706 |
| Tloušťka | 107 ± 4 µm | 106 ± 4 µm | 106 ± 4 µm | ISO 534 |
| Prašnost | Minimální prašnost | Nízká prašnost | - |  |

V případě parametrů bělost, hladkost a tloušťka může dodavatel nabídnout papír s lepšími hodnotami, tj. papír odpovídající vyšší kvalitě, než jak je požadováno v technické specifikaci.