TECHNICKÁ SPECIFIKACE

CENINOVÝ PAPÍR S EXKLUZIVNÍM PRŮBĚŽNÝM VODOZNAKEM

Rozměr: 700 x 1000 mm

- kombinace úzké dráhy (cca 40%) a široké dráhy (cca 60%) v jedné dodávce

Plošná hmotnost: 	100 g/m²

Složení: 		50% bavlny a 50% celulózy

Vlastnost:  		UV matný

Vlákna: 	opticky neviditelná, zelená UV fluorescence (délka 6 mm, 50 vláken/dm² = součet na obou stranách)

viditelná modrá, modrá UV fluorescence (délka 6 mm, 50 vláken/dm² = součet na obou stranách)

Vodoznak: 	průběžný pozitivně-negativní exkluzivní vodoznak, velikost opakujícího se motivu je cca. 15x15 mm

Potiskovatelnost:  	suchý a mokrý ofset, intaglio, ražba fólie za tepla, číslování (knihtisk), potisk na laserové tiskárně

| VLASTNOST | JEDNOTKA | HODNOTA | TOLERANCE | NORMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plošná hmotnost | g/m2 | 100 | min 98, max 102 | DIN ISO 536 |
| Tloušťka | µm | 120 | min 115, max 125 | DIN EN 20534 |
| Opacita | % | 92 | min 87, max 94 | DIN 53146 |
| Absolutní vlhkost | % | 6 | min 5,5, max 6,5 | ISO 287 |
| Reflektance R457 | % | 82 | min 80, max 84 | ISO 53145 |
| Relativní hmotnost | % | 50 | min 45, max 55 |  |
| Povrchová pevnost |  |  | min 10 |  |
| (test pomocí Dennisonova vosku) |  |  |  |  |
| Cobb hodnota | g/m2 | 25 | min 20, max 30 |  |