TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Holografická fólie pro horkou ražbu

Design, požadované holografické prvky:

- kinetický efekt – barevný a bezbarvý

- efekt flip-flopu

- positivní a negativní microtext

- nanotext

- nanoobraz, nanostruktury

- efekt čočky

- barevný a bezbarvý basreliéf

- skrytý 3D obraz

Neregistrovaný motiv (kontinuální design), motiv musí být po aplikaci viděn z přední i zadní strany. Motiv bude částečně metalizovaný/demetalizovaný.

Velikost aplikovaného hologramu: 19 x 10 mm

Barva: stříbrná (přední a zadní strana)

Tloušťka: 18 um +- 1 um

Rozměr role:

Šíře role: 23 ± 0,5 mm

Návin na roli: 220 bm (běžných metrů)

Max. vnější průměr role: 75 mm

Papírová dutinka: 1”

Aplikace a substrát:

Aplikace na transparentní polypropylenový samolepící podklad

Aplikace na stroji pro horkou ražbu STEUER (B2)

Teplota při aplikaci: 120°C - 170°C